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Прозрачная эпоксидная смола

(прозрачная эпоксидная смола, стойкая к воздействию ультрафиолета)

Руководство по применению продукции и техническое описание
Данный продукт предназначен для: изготовления оптически прозрачных изделий. 

Рекомендации:

· При заливки большого объема материала, рекомендуется работать в проветриваемом помещении, либо с вытяжкой, а так же использовать средства защиты дыхания (маска, респиратор и т.п.), при постоянной работе и работе с большим количеством материала обязательно пользоваться полноценной маской с защитой области глаз и органов дыхания.

· Температура материала и окружающей среды должна быть не менее + 20°С на все время работы. 

· Компоненты А и В должны быть отмерены с помощью весов в пропорциях 2/1-смола/отвердитель.

· Два компонента необходимо перемешать до однородного состояния в течении 2-3 мин., затем перелить в другую емкость и перемешать повторно 1,5-2 мин.

· После качественного перемешивания, материал нужно распределить ( вылить ) на изготавливаемую поверхность либо в форму. 

· При изготовлении оптически прозрачных изделий ( к примеру: столов/столешниц ), рекомендуется наносить материал послойно, первый и последующие слои должны быть не более 50 мм (толщина заливки), после распределения материала , необходимо выждать 20-40 мин, для самостоятельного выхода пузырей воздуха на поверхность отливки, в качестве инструмента для удаления пузырей можно использовать строительный фен либо газовую горелку.

· Отверждение материала происходит до 3 суток, это необходимо для плавного набора прочности и хороших показателей при эксплуатации изделий. Не рекомендуется ускорять процесс отверждения при воздействии температуры. Допустимый температурный режим при отверждении максимум 25°С 

· Последующий слой заливки можно наносить, через 1-2 суток, материал должен отвердиться до состояния «пластика», т.е. изделие на ощупь твердое но ногтем можно продавить, такого состояния достаточно для последующего слоя.
